附件1

第45届世界技能大赛全国机械行业选拔赛

焊接项目技术规程补充说明

根据《关于举办第45届世界技能大赛全国机械行业选拔赛的通知》（机教中〔2018〕8号）要求，经组委会研究，现对焊接项目技术规程进行补充说明。

一、允许选手携带的工具、配件见表1，不得携带清单外的其它工具。

表1  工具、配件清单

| 工具 | 锤子(1把)、清渣锤（1把）、凿子(若干)、锉刀(2把)、划针(1个)、钢丝刷(1个)、铜丝刷(1个)、扁铲(若干)、活动扳手(1个)、直磨机(1个)、角磨机(1个)、钢丝钳(2个)、锯条(若干)、大力钳(1个)、F钳(1个) |
| --- | --- |
| 配件 | Φ2.4mm钨极(若干)、Φ2.4mm钨极夹(若干)、喷嘴(若干)、Φ1.2mm导电嘴(若干)、磨片(若干)、直磨头(若干) |
| 检验工具 | 直角尺(1把)、钢板尺(1把)、角度尺(1把)、卷尺（1个） |

二、竞赛模块1组合件项目清单见表2，要求及尺寸见图1。

表2   模块1 组合件项目选择清单

| 10mm板 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 焊接位置 | 根部焊道 | 填充和盖面焊道 |
| 4G PE | SMAW 111 | SMAW 111 |
| 管 |  |  |
| 焊接位置 | 根部焊道 | 填充和盖面焊道 |
| 6G UPHILL H-LO45 | SMAW111 | SMAW111 |
|  | FCAW 136 | FCAW 136 |
|  | GTAW141 | SMAW 111 |
| 16mm板 |  |  |
| 焊接位置 | 根部焊道 | 填充和盖面焊道 |
| 2G PC | GMAW135 | GMAW135 |
| 3G PF |  |  |
| 角焊缝12mm |  |  |
| 焊接位置 | 焊接方法 |  |
| 2F PB | SMAW 111 |  |
|  | FCAW 136 |  |

10mm板：仰焊                            管：45°固定

16mm板：横焊                           16mm板：立焊

板：角焊缝

图1 低碳钢板管组合件

板立焊3G PF位置是指由下向上焊接；16mm板焊接时，单道焊的停弧和重新起弧点应在盖面焊道中心点两侧75mm范围内，多道焊的停弧和重新起弧点应在盖面焊的最后一道焊缝中心点两侧75mm范围内。

（三）竞赛模块3 不锈钢结构件尺寸清单见表3，不锈钢装配结构见图2。该结构件必须是填丝单层单道焊，其中C板和F管仅进行定位焊，定位焊缝最长15mm。B板与E管内部焊缝不需进行焊接。

表3  不锈钢结构件尺寸清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 尺寸类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 1 | 板200×122×3 |
| 2 | B | 6 | 板200×61×3 |
| 3 | C | 1 | 板122×122×3，中心开孔φ9 |
| 4 | D | 2 | 板122×61×3 |
| 5 | E | 1 | 管φ50×3×50 |
| 6 | F | 1 | 管φ8×50 |
| 7 | G | 2 | 板200×50×3 |

图2  竞赛模块3 不锈钢结构件